外圆切割机的工作原理及种类

将锯片安装在切割机上，接通电源，锯片以较高的速度转动，然后将夹持试样的夹具在手柄或程序的控制下，以一定的速度逐渐向高速旋转的锯片推进，使试样与锯片相接处产生切削作用，锯片首先在试样表面磨出凹坑，然后锯片逐渐切入直至试样被切断为止。

主电机驱动主轴部件带动锯片高速旋转，样品工作台通过设定的速度向刀片旋转的方向前进，以此实现在样品前进方向上对样品的完全切割。

沈阳科晶自动化设备有限公司制造的外圆切割机的种类：

沈阳科晶自动化设备有限公司生产的 SYJ 系列的外圆切割机如下所示：

SYJ-150 和 SYJ-160 低速金刚石切割机：适用于材料分析样品的精密切割，如晶体、陶瓷、玻璃、岩样、矿样、紧固件、金属、塑料、PCB 板、血管内支架、牙科材料、耐火材料、建筑材料，以及一些高价值脆性人工晶体和各类坚硬材料。

此两种型号的切割机扭矩大、噪音低，运行平稳，结构紧凑。主轴运转精度高，并且可微调被加工样品的水平进给位置。配有二维夹具，可使被加工样品在最佳角度进行定位切割。

可以配用多种材质的锯片（如烧结金刚石锯片、电镀金刚石锯片、刚玉锯片、碳化硅锯片、立方氮化硼锯片），以满足不同材料的切割需求。锯片下方设有冷却水盒，利用锯片的旋转把盒中的冷却液带到样品上，把切割过程中所产生的热量及时带走，从而避免样品发热使其组织发生改变。此外，配有限位装置，可以进行无人看守切割。与 SYJ-150 的区别是 SYJ-160 标配数显示千分尺，并且可以使用外径 150mm 的锯片，用于更大尺寸的样品切割。

SYJ-200 精密切割机：适用于较硬材料的精密、快速切割，切割速度快、精度高，切割面光滑平整。

- SYJ-200 精密切割机

SYJ-200 自动精密切割机是一款通过 CE 认证的切割设备，用于金属、晶体、陶瓷、玻璃、岩样、矿样、混凝土、有机材料、复合材料的切割。如紧固件、火花塞、阀门、医学人   工关节等。本机配置了高精度的控制系统，能够进行精确切割，是材料分析样品制备的优选设备。此外，可根据个人的具体需要定做各种夹具配用。

1、无级调速，扭矩大，运行平稳。

2、大尺寸彩色数据显示触摸屏，参数精确可调。

3、X、Y 轴采用步进电机驱动。

4、配置冷却循环系统。

SYJ-400 和 SYJ-800 高精密切割：适用于片状试样的划槽或切断，切割精度高，切割面平整光滑，无破边。

- SYJ-400 CNC 划片切割机

SYJ-400 CNC 划片切割机是一款经过 CE 认证的切割机，它主要适用于各种晶体、陶瓷、玻璃、矿石、金属等材料的划片和切割。本机可用计算机（附带 MTI 操作软件）或单片机进行控制，允许自行编制程序，进行切割。步进电机定位精度可达到0.01mm，样品工作台可进行 360°旋转，并配有十字夹具（90°定位模）、真空吸盘，是实验室及生产单位理想的精密切割设备之一。

1、可用计算机进行控制，允许自行编制程序，进行切割。

2、采用大扭矩交流无刷电机，通过带轮组，驱动主轴转动，通过控制调速旋钮，使速度在 300rpm-3000rpm 内可调。

3、配有精密的Ø100mm 真空吸盘。

4、可根据材料的尺寸选用适合的锯片与夹锯垫。

5、配有防水罩，并可通过节流阀控制冷却液流量。

- SYJ-800 CNC 划片切割机

SYJ-800 CNC 划片切割机主要适用于晶体、陶瓷、玻璃以及各种薄片状材料的划片， 以及各种晶体、陶瓷、玻璃、矿石、金属等材料的切割。SYJ-800 CNC 划片切割机

1、可用计算机进行三维自动控制，允许自行编制程序，进行切割。

2、主轴采用3000 转大扭矩交流无刷电机，通过控制调速旋钮，使速度在300rpm-3000rpm内可调。

3、旋转台可进行手动或自动控制的水平 360°旋转，转动公差±0.01°，操作简单方便。

4、配有 8 英寸的精密真空吸盘，划片晶圆直径可达 200mm，切割精度可达 0.02mm。切割时使用Ø220mm 载物盘，切割行程可达200mm×200mm。

5、可根据材料的尺寸选用适合的锯片和夹锯垫。

SYJ-40 和 SYJ-50 的切割机：适用于小试样和大试样的截断处理，切割速度快，切割面光滑平整。

- SYJ-40 快速切割机

SYJ-40 快速切割机用于晶体、陶瓷、石英玻璃、岩样、矿样及金相样件等材料的粗加工，不但可以实现直线切割，也可以实现一定角度的切割。体积小，噪音低，运行平稳，清洗方便，操作简单。

- SYJ-50 金相试样切割机

SYJ-50 金相试样切割机是一款通过 CE 认证的快速手动金相试样切割设备，通过高速旋转的锯片来截取样品，主要用于各种金属材料样品的切割，本机也适用于树脂、陶瓷等多种   材料试样的快速切割。

1、设有双快速卡具，能够迅速方便地固定样件，并且适用于曲轴、阀门等复杂形状物体的固定。

2、采用侧压式操作杆，操作方便快捷。

3、采用切割室内安全照明和透明树脂观察窗，不仅便于切割时的观察，而且安全可靠。

4、采用不锈钢台面，防止生锈腐蚀。

5、配有多水管冷却装置，有利于迅速带走切割时产生的热量，避免金相试样遇热而改变其金相组织。

SYJ-200H 手动快速切割机：适用于材料的截断及快速切割

- SYJ-200H 手动快速切割机

SYJ-200H 手动快速切割机适合各种晶体、陶瓷、玻璃、PCB、岩石及金相试样等材料的加工，可使用金刚石锯片、电镀金刚石锯片和树脂锯片。

1、可在 100rpm-2000rpm 内无级变速以适应不同试样的切割需要。

2、主轴转速高，切割速度快。

3、试样装卡操作方便、快捷。

4、电机设有过热保护装置

沈阳科晶自动化设备有限公司制造的外圆切割机常用的锯片有：全烧结金刚石锯片、边   缘烧结金刚石锯片、电镀金刚石锯片、微齿金刚石锯片、刚玉锯片、碳化硅锯片、立方氮化   硼锯片、高速钢锯片、烧结金刚石划锯片。

沈阳科晶自动化设备有限公司所使用的各类圆锯片的简介：

| 烧结金刚石划锯片，用于对超薄晶片、陶瓷、玻璃、金属等材料做规则划片加工，因其 工作时运行无震动，所以加工切口平滑，基本无蹦边现象。 |
| --- |
| 全烧结金刚石锯片由金刚石微粉和金属通体烧结而成，广泛适用于各种晶体、陶瓷、玻璃及合金的切割。 | 边缘烧结金刚石锯片是在钢基体边缘烧结上 4mm-7mm 宽度的金刚石微粉和金属的复合体。既保留了金刚石的锋利特点，又具有基体金属的韧性，适合于晶体、陶瓷、玻璃、岩样、矿样、硬质合金、耐火材料等超硬材料的切割。 |
| 微齿金刚石锯片是在锯片的边缘压成细小的微型小齿，每个齿上均匀分布金刚石微粉，用于切割不易排屑的物件，也就是有些粘性的物体（如塑料、电木板、印刷电路板、PCB 板等），也可以用来切割陶瓷、玻璃、宝石等超硬材料。 | 立方氮化硼锯片中立方结构的氮化硼晶体结构类似金刚石，其硬度略低于金刚石， 为 HV72000-98000 兆帕，应用于高速切削或磨削，可提高产品质量、加工效率，同时缩短加工周期和降低加工成本。 |
| 刚玉锯片具有良好的自锐性能，对于切割韧性黑色金属材料（如碳钢、淬火钢）具有天然的优势，且超薄设计、锋利耐用。 | 电镀金刚石锯片采用边缘电镀金刚石工艺制成，应用于各种晶体、陶瓷、玻璃及合金材料的切割。 |
| 碳化硅锯片具有良好的自锐性能，适用于各种有色金属的切割，且超薄设计、锋利耐用。 | 高速钢锯片为有齿锯片，适合于小型铝材、铜材、木材、塑料等切割。 |